附件一

申請參選案混凝土工程特色摘要表

| 申請單位/負責人、首長 | 財團法人中興工程顧問社/施顏祥董事長 |
| --- | --- |
| 工程名稱 | 中興工程研究大樓新建工程 |
| 設計單位 | 中興工程顧問股份有限公司 |
| 監造單位 | 中興工程顧問股份有限公司 |
| 承攬廠商 | 建國工程股份有限公司 |
| 預拌混凝土廠商 | 和昌國際工業股份有限公司 |
| 契約金額(億元) | 新台幣 7.6億元 |
| 工程類別(土木、建築) | 建築案 |
| 工程進度 | 2013年7月竣工啟用 |

請就參選案件有關下列事項之摘要說明(每項以100字為原則)免附照片

- 混凝土配比設計、摻料使用：

本工程共使用混凝土約17,245m3，其中基礎版混凝土約1,386m3，使用50%飛灰取代量之280kgf/cm2等級高飛灰摻量混凝土(HVFAC)；連續壁2單元混凝土約262m3，使用50%飛灰取代量之310kgf/cm2等級HVFAC。兩組HVFAC混凝土配比之水膠比皆小於0.4，膠結材用量分別為390 kg/m3與396 kg/m3。

- 混凝土強度穩定性：

本工程HVFAC之28天齡期混凝土強度標準差S=12.3kgf/cm2，低於ACI-214評估標準28.6kgf/cm2，達最佳(Excellent)之管制水準；另56天齡期7組混凝土強度標準差S=19.9kgf/cm2，同樣低於28.6kgf/cm2，亦達到最佳等級之管制水準。

- 混凝土造型及施工困難度或完成面美觀：

因國內並無HVFAC實際應用案例，為檢討實際施工可能遭遇的問題，中興社透過研發專案，厚植相關核心技術，克服強度與工作性需求、產製之品質管控、拌合設備與產能、飛灰量能之運補等問題，最終獲得完成面呈平滑緻密感之連續壁與平滑程度優於一般混凝土之基礎版。

- 文件紀錄管理、預拌廠品管程序管控情形：

為確保HVFAC之品質，中興工程與研究單位透過試拌及模擬試作經驗，制訂HVFAC之施工規範，藉由嚴謹之控制達到優良之品質；另本案採用具ISO 9001及優質混凝土(GRMC)驗證之預拌廠，藉由定期抽樣與查核，管制預拌廠之生產穩定性。

- 可彰顯本獎之評選宗旨，且具創新、永續、挑戰、耐久性及節能減碳者：

本工程為國內第一個HVFAC之工程應用案例，於台灣混凝土發展史上具獨特性與創新性。試驗結果顯示HVFAC緻密性優良，其氯離子滲透屬極低等級，長期乾燥收縮、抗硫酸鹽侵蝕等性質亦優於一般混凝土之耐久性。此外，本工程HVFAC共計減排CO2達81.1公噸，節能減碳成效甚佳，獲得台灣綠建築鑽石級及美國LEED綠建築黃金級之榮耀。